Машины контактной сварки

МТР-1209, 1709, 2409

Предназначена для электрической контактной сварки листовых или проволочных деталей из низкоуглеродистой стали при повторно-кратковременном режиме.

Условия работы:

- Температура окружающей среды от 1С до 35С

- Относительная влажность воздуха 80% при температуре 25С

- Высота над уровнем моря не более 1000м

- Температура охлаждающей воды от 5С до 25С

- Окружающая среда невзрывоопасная, незапыленная, не должна содержать едких паров кислот, щелочей и ртути и т.д.

- Климатическое исполнение УХЛ4: эксплуатация в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, категория исполнения 4 – для работы в закрытых отапливаемых и охлаждаемых, вентилируемых производственных помещениях.

Основные технические характеристики:

|  |  | МТР-1209 | МТР-1709 | МТР-2409 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть питания | В | 380, 2 фазы +0, 50Гц |
| Наибольший вторичный ток короткого замыкания | А | 12000 | 17000 | 24000 |
| Номинальный длительный вторичный ток, не менее | А | 2800 | 4600 | 6000 |
| Номинальный сварочный ток, А | А | 8000 | 13000 | 16000 |
| Вылет стержней от корпуса до точки, не менее | мм | 500 |
| Толщина свариваемой листовой стали | мм | от 0,5+0,5 до 3+3 | от 0,5+0,5 до 4,5+4,5 | от 0,5+0,5 до 6+6 |
| Диаметр свариваемой проволоки (арматуры) | мм | от 1+1 до 8+8 | от 1+1 до 12+12 | от 3+3 до 16+16 |
| Производительность машины, не менее | точек/сек | 3 |
| Номинальный режим работы (ПВ) | % | 40 |
| Управление и регулировка сварочных режимов машины и режимов сжатия | - | Электронный программируемый контроллер |
| Охлаждение электродов |  | Водяное принудительное |
| Расход охлаждающей жидкости | л/час | 250 |
| Номинальный потребляемый ток из сети | А | 63 | 80 | 100 |
| Потребляемая мощность | кВт | 20 | 30 | 40 |
| Расход сжатого воздуха | л/мин | 40 | 60 | 60 |
| Масса, не более | кг | 160 | 180 | 200 |
| Цена (без учета НДС) | руб. | 144 000 | 192 000 | 235 200 |

Данная серия машин комплектуется электронными блоками управления (РКС-099), позволяющими осуществлять установку параметров сварки: величины сварочного тока, длительности режима сварки, времени паузы между сварочными циклами. Сжатие электродов осуществляется при помощи пневматической системы. Также РКС позволяет машине работать в автоматическом режиме, т.е. пока оператор держит педаль в нажатом состоянии, машина будет работать с учетом выставленных на РКС параметров, при этом оператор только передвигает деталь (заготовку). Также в РКС есть возможность программирования до 9 программ сварки – т.е. под несколько видов деталей – чтобы не тратить время при смене детали на перенастройку параметров сварки.