Машина контактной сварки МТ-3001

Предназначена для электрической контактной сварки листовых или проволочных деталей из низкоуглеродистой стали при повторно-кратковременном режиме.

Условия работы:

- Температура окружающей среды от +1(С до +35(С

- Относительная влажность воздуха 80% при температуре 25(С

- Высота над уровнем моря не более 1000м

- Температура охлаждающей воды от +5(С до +25(С

- Окружающая среда невзрывоопасная, незапыленная, не должна содержать едких паров кислот, щелочей и ртути и т.д.

- Климатическое исполнение УХЛ4: эксплуатация в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, категория исполнения 4 – для работы в закрытых отапливаемых и охлаждаемых, вентилируемых производственных помещениях.

Основные технические характеристики:

| Сеть питания | В | 380 2 фазы |
| --- | --- | --- |
| Наибольший вторичный ток короткого замыкания | А | 30 000 |
| Номинальный длительный вторичный ток, не менее | А | 10000 |
| Номинальный сварочный ток, А | А | 14 000 |
| Номинальная мощность при ПВ-50% | кВА | 160 |
| Вылет хоботов от корпуса до точки сварки | мм | 500 |
| Толщина свариваемой листовой стали | мм | от 0,5+0,5 до 7,0+7,0 |
| Диаметр свариваемой арматуры Класс А1 Класс А3 | мм | 6-25 6-18 |
| Регулировка сварочного тока | - | ступ./фазовое |
| Охлаждение электродов |  | водяное принудительное |
| Расход охлаждающей жидкости | л/час | 700 |
| Расход сжатого воздуха | М.куб./10ходов | 0,13 |
| Габаритные размеры (ширина х высота х длина) | мм | 1400 х 530 х 2200 |
| Масса, не более | кг | 1000 |

Цена МТ-3001     460 000-00 руб.

Цена указана с учетом НДС.

Гарантия на оборудование – 12 месяцев.